## Slide 1
単一分子接合の電子輸送特性の実験的検証
東京工業大学 理工学研究科
化学専攻 木口学

## Slide 2
CO/Pt系の電子状態
２つの分子と金属電極を有するナノスケール１次元分子集合体
単分子接合
１次元系の電子状態
単分子接合の特徴
界面相互作用
量子化
低次元性
分子間相互作用
単分子接合に特徴的な新規物性の開拓
その機能の解明

## Slide 3
理論提案： Aviram, Ratner 1974
ドナー （TTF）
アクセプター （TCNQ）
エネルギーダイアグラム
e
電流-電圧特性の計算結果
単分子接合研究の歴史

## Slide 4
接合の伝導度の伸長距離依存性
Break Junction法による単分子接合の作製
金属線
ピエゾ
リン青銅板

## Slide 5
N. Tao Nat. Chem. 2009
単一分子ダイオード
H. Song Nature 2009
単一分子トランジスタ
W. Lee Nature 2013
熱散逸
単分子接合研究のトピックス

## Slide 6
単分子接合の研究
理論解析
分子の合成
計測
三位一体のアプローチ
・電気伝導度
・振動分光
・ショットノイズ
・熱起電力
・温度
・構造
・透過率
・伝導パス
・振動エネルギー

## Slide 7
計算との共同研究
二置換ベンゼン
・伝導パスの評価
産総研 中村博士
JPCC 2010
超分子計測
・πスタック系の電子輸送
・イオンワイヤの電子輸送
ベンゼン
・ベンゼンの金属化
PRL 101, 2008, 46801.
東大 渡邊先生
Angew Chem Int. Ed 2011.
Angew Chem Int. Ed 2013

## Slide 8
電気伝導度計測
コンダクタンストレース
Stretch length

## Slide 9
１伝導軌道あたりの
ノイズパワー
金属接合における電子輸送
電荷の離散化による
電流の揺らぎ（ノイズ）
n: 電子占有数
G: 伝導度
架橋分子数の規定： ノイズ計測
ノイズと伝導度計測より伝導軌道数とそれぞれの伝導度を決定可能
計測物理量

## Slide 10
伝導に関与する軌道数は伝導度と共に増大
0.20G0 以下の伝導度を示す接合は１軌道 → 単分子接合
ノイズのバイアス電流依存性
伝導度 (G0) | 軌道ごとの 伝導度(G0)
1.08 | 0.68, 0.40
0.71 | 0.36, 0.25,0.10
0.20 | 0.20
ノイズ計測による伝導軌道数の決定
Gi: 各伝導軌道ごとの伝導度

## Slide 11
LUMO
HOMO
弾性トンネル
非弾性トンネル
I
dI/dV
d2I/dV2
V
弾性トンネル
弾性トンネル
+非弾性トンネル
振動エネルギー
電極
電極
分子
架橋分子種の決定—非弾性トンネル電子分光
e

## Slide 12
単分子接合の電流ー電圧特性
非弾性トンネル電子分光による架橋分子種の規定
振動エネルギーの分布関数
12C6H6 : 42 meV
13C6H6 : 40 meV
振動エネルギー（実測）
Mass
m(12C6H6)=
m(13C6H6)=
振動エネルギーの見積もり
78
82
42meV=40meV
ベンゼン分子が架橋

## Slide 13
単分子接合の伝導度：1.5-0.1 G0
伝導に関与する軌道数は伝導度と共
に減少
Gi: 軌道ごとの伝導度
実験結果 （ノイズ・伝導度）
実験結果を矛盾無く説明
伝導特性
計算結果
第１原理計算
伝導度 (G0) | 軌道ごとの伝導 (G0)
1.08 | 0.68, 0.40
0.71 | 0.36, 0.25,0.10
0.20 | 0.20
G0 :量子化単位値(12.9 kΩ-1 )

## Slide 14
振動特性
振動モード
第１原理計算
実験結果を矛盾無く説明
実験結果
・伸長距離に依存しない 42meVの振動モードが観測

## Slide 15
振動分光
ノイズ計測
第１原理計算
伝導度計測
・構造を厳密に決定した伝導度計測
・単分子接合に特徴的な物性を発見
ベンゼン単分子接合の形成過程
ベンゼン単分子接合
G0 ＝12.9 kΩ-1 ：Au単原子接合の伝導度

## Slide 16
これからの研究の学術的なねらい
界面相互作用
量子化
低次元性
分子間相互作用
単分子接合に特徴的な新規物性の開拓
その機能の解明
・電子・スピン・フォノンの
量子化現象
・その協同現象
・巨大熱起電力
・強磁性転移
・金属-絶縁体転移
・界面超伝導
単分子接合：分子と電極からなる新しい物質相

## Slide 17
単分子接合の研究
計測
直接見えず、外部応答を見ている
・電気伝導度
・振動エネルギー
・熱起電力
・温度
なにが起こっているか解明し
新しい現象の提案をしてくれる
・原子・電子・磁気構造
・伝導パス
理論解析
理論解析
分子の合成
計測
三位一体のアプローチ
単分子科学領域の開拓